188512, Ленинградская область,

Ломоносовский район, деревня Горбунки,

Орлинская зона, здание 37

Телефон/факс: (812) 242-12-12

***Рекомендации по хранению изделий постформинг толщиной 16мм.***

Изделия должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях. Складирование и хранение изделий из ДСП допускается в помещениях как отапливаемого, так и неотапливаемого типа с нормальной температурой от +5 до +40 градусов и влажностью воздуха 60% - 70%.

Изделия, хранящиеся при температуре ниже 0 С могут быть взяты в работу после 12 часов термостатирования в отапливаемом помещении.

 Запрещается прогревать изделия в непосредственной близости с нагревательными приборами.

Пачки изделий желательно хранить на подкладных листах (из ДСП), толщина подкладного листа допускается от 26 до 38 мм. Размер воздушной подушки между полом и подкладным материалом из ДСП должен составлять не менее 10 см.

 Хранение столешниц фабрики «Скиф» должно осуществляется в горизонтальном положении на пяти поперечных подкладных брусках. Бруски-прокладки укладывают поперек плит с интервалами не более 600 мм в одних вертикальных плоскостях. Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 250 мм (ГОСТ 10632-20014). В паллетах должно быть не более 40 столешниц, высота хранения не более трех штабелей. Столешницы и ПЛП толщиной 16 мм шириной более 600 мм должны храниться в горизонтальных паллетах декоративным покрытием вниз. При невозможности выдержать условия ГОСТа, допускается хранение на вертикальных стеллажах (рис. 1), но это является отклонением от ГОСТа и носит чисто рекомендательный характер, основанный на нашем опыте. Подобное хранение допустимо, если столешницы расположены вертикально и плотно прилегают друг к другу.

 Однако мы не можем нести ответственность за возникновение дефектов изделий по причине хранения не по ГОСТу .

